Уральский геологический журнал, 2002, № 4 (28)

© Д. чл. УАГН Цюцкий С.С

УРАЛЬСКИЙ ТАЛЬКО-ХЛОРИТ

ПГО «Уралкварцсамоцветы», г.Екатеринбург

Талько-хлорит известен в России с середины XIX века, когда крестьяне с. Мраморского и окрестных деревень изготовляли из него кустарные камнерезные изделия для продажи на ежегодных ярмарках. С тех пор талько-хлорит благодаря своеобразным свойствам – мягкости, легкости в обработке и хорошей сохранности в изделиях – получил известность поделочного камня.  С развитием промышленного производства область использования талько-хлорита резко расширилась благодаря его уникальным физико-механическим свойствам:

- твердость по шкале Мооса – 2,0 – 2,5

- объемная масса – 2,69 т/м3

- плотность – 2,74 т/м3

- водопоглощение  - 0,20 %

- огнеупорность – 1520 оС

- коэффициент динамической прочности – 3,97

- предел прочности при одноосном сжатии в воздушно-сухом  состоянии – 211 кг/см2

- пористость – 0,5 %

- коэффициент абразивности – 0,33

- истираемость – 2,82 г/см2

- механическая прочность – 650,1 кг/см2.

Он стал применяться в металлургической промышленности – для изготовления ниппелей к форсункам аппаратов по разливу расплавленных металлов и для получения алюминиевой пудры. Из талько-хлорита изготавливаются втулки для электроизоляторов в электронагревателях специальных каналов, работающих в условиях пароводяной смеси. В последние десятилетия технические изделия из талько-хлорита различного профиля находят широкое применение в ядерной энергетике.

География использования талько-хлорита как поделочного камня очень широкая. Кроме многочисленных уральских камнерезных предприятий в г.г. Екатеринбурге, Кунгуре, Перми он неоднократно поставлялся в г.г. Москву, Нижний Новгород, Архангельск, Иркутск и страны СНГ – Украину, Казахстан. Годовая потребность в талько-хлорите в семидесятых – восьмидесятых годах прошлого века составляла в среднем 300 тонн.

На Урале известны многие проявления талько-хлорита,  но разведаны лишь два месторождения – Мраморское и Березовское.

Мраморское месторождение находится в Полевском районе Свердловской области. Специализированные работы на талько-хлорит («поделочный серпентинит»)в районе месторождения были начаты в 1956 г. трестом «Русские самоцветы» (Петошин В.И. и др.), затем продолжены  в 1964 г. Кургановской поисковой партией УКСЭ Уралгеолуправления (Голдобин А.В. и др.), в 1972-1977 гг. экспедицией №122 (Чесноков В.Г., Черемицин В.Г.), в 1977-1980 гг. Исетской ГРП УПО «Уралкварцсамоцветы» (Чесноков В.Г.).

Месторождение приурочено к центральной части Мраморского массива гипербазитов, представленного антигоритовыми серпентинитами и тальк-карбонатными породами. Среди серпентинитов обнаруживаются реликты дунитов, пироксенитов и гарцбургитов. Характерной особенностью массива является наличие значительного количества даек плагиогранитов, образующих иногда целые дайковые поля.

Талько-хлоритовая минерализация пространственно связана с дайками плагиогранитов и наблюдается как в виде внешних зон даек плагиогранитов, так и в виде самостоятельных жил.

Длина жил по простиранию колеблется от 10–20 м до 100–120 м, по падению – до 40 м. Мощность жил изменяется от 0,1 м до 0,7 м.

Талько-хлорит представляет собой плотную породу мелко- реже среднезернистой структуры и массивной текстуры. Окраска его изменяется от темно-серой до черной, иногда с зеленоватым оттенком.

Основным минералом талько-хлорита является хлорит, составляющий 98-99 % породы. По показателям преломления (1,585 – 1,600), данным термического и рентгено-структурного анализов он относится к пеннин – клинохлоровой подгруппе магнезиальных хлоритов. Хлорит образует изометричные или прямоугольные чешуйки, таблички, а также сфероидальные, веерообразные или лучистые сростки.

## Тальк  наблюдается в виде буроватых чешуек, табличек, сферокристаллов и розеток, образующих гнезда или тонкие прожилки среди тонкочешуйчатой массы хлорита. Содержание его колеблется от 0,5 до 2 %.

Другие минералы представлены эпидотом, цирконом, корундом и рудными – ильменитом, магнетитом, рутилом, хромитом. Последние являются вредной примесью и их содержание свыше 2 – 3 % делает талько-хлорит практически непригодным в промышленном производстве  (выкрашивание  рудных  при  резке камня, плохая поли-

122

ровка, образование «выплавок» и «мушек» при высоких температурах).

Березовское месторождение расположено на территории, подчиненной г. Березовскому Свердловской области.

### Специализированные работы на талько-хлорит как и на Мраморском месторождении были начаты в 1956 г. трестом «Русские самоцветы» (Петошин П.И. и др.), затем продолжены А.В. Голдобиным (1962-63 гг.), Н.С. Соловьевой (1965-67 гг.), Г.С. Пехровский (1967 г.), Е.А. Ахлюстиным (1968-70 гг.), В.Г. Чесноковым (1971-77 гг), Л.В. Кошарой (1984-89 гг.).

Месторождение приурочено к западной части Пышминско-Березовского массива ультрабазитов, сложенного преимущественно тальк-карбонатными породами, среди которых отмечаются редкие тела серпентинитов и габбро-диабазов. Поле тальк-карбонатных пород рассечено достаточно многочисленными телами плагиогранит-порфиров, гранит-порфиров, диоритов и плагиосиенит-порфиров.

Талько-хлоритовая минерализация связана в основном с дайками плагиосиенит-порфиров и диоритов (рис. 1). Около половины жил не обнаруживают видимой связи с дайками, однако она несомненно существует. Жилы талько-хлорита концентрируются в 5 жильных полях, насчитывающих от 5 до 17 жил в каждом. Простирание жил северо-западное или северо-восточное, падение их обычно пологое (до 15о), редко более крутое (30-40о). Форма жил обычно линзовидная. Их длина по простиранию колеблется от 10 м до 200 м, видимая мощность от 9 м до 76 м, однако мощность участков кондиционного талько-хлорита изменяется от 0,1 м до 0,8 м. Глубина развития жил не превышает 24 м.

Внешне талько-хлорит – мягкая массивная порода, состоящая на        90-98 % из хлорита. Из других минералов присутствуют тальк (1,87 – 4,73 %), полевой шпат (до 2,98%), карбонат (0,03 – 1,04 %), лейкоксен (0,04 – 1,41 %), магнетит (0,001 – 0,7 %), ильменит (до 0,2 %), рутил (0,03 – 2,02 %), апатит (0,03 – 0,19 %), монацит (до 0,02 %), а также единичные зерна эпидота, муассанита, кварца, флогопита, биотита.

Хлорит образует чешуйки удлиненной или неправильной формы величиной 0,01 – 0,2 мм, иногда секториальные или радиально-лучистые скопления (рис. 2).

По данным термического и рентгено-структурного анализов хлорит относится к магнезиальному и магнезиально-железистому типам.

Результаты химических анализов талько-хлоритов Мраморского и Березовского месторождений (см. таблицу) практически показывают их идентичность.

123

##### Рис. 1. Березовское месторождение. Развитие талько-хлорита вдоль даек диоритов (зарисовка шурфа; по данным Л.В. Кошары).

1 – тальк-карбонатные породы; 2 – диориты; 3 – талько-хлорит.

Рис. 2. Лепидобластовая структура талько-хлорита. Николи - , увел. 100

124

Завершая описание следует отметить, что исходя строго из минерального состава камня (90 – 98 % хлорита) его следовало бы называть хлорититом, однако исторический термин «талько-хлорит» представляется достаточно мудрым, подчеркивая с одной стороны его мягкость (тальк),  с другой – зеленоватый цвет (хлорит).

#### Таблица

##### Результаты химических анализов талько-хлорита Мраморского и

##### Березовского месторождений

|  | Содержания, % |
| --- | --- |
| Окислы | Мраморское месторождение | Березовское месторождение |
|  | кондиционное сырье; n=5 | не кондиционное сырье; n=5 | общее сырье; n=12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SiO2 | 29,84 | 29,18 | 29,4 |
| TiO2 | 0,46 | 0,65 | 0,91 |
| Al2O3 | 20,51 | 19,56 | 20,8 |
| Cr2O3 | 0,23 | 0,06 | 0,04 |
| Fe2O3 | 2,05 | 5,19 | 2,05 |
| FeO | 4,90 | 1,63 | 7,8 |
| MnO | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| MgO | 29,21 | 30,52 | 24,6 |
| CaO | 0,20 | 0,21 | 1,45 |
| Na2O | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| K2O | 0,05 | 0,05 | 0,79 |
| H2O+ | 11,93 | 12,49 |  |
| CO2 | 0,20 | 0,20 | 1,35 |
| п.п.п. | 12,10 | 12,64 | 11,4 |
| NiO |  |  | 0,05 |
| CoO |  |  | 0,01 |
| S |  |  | 0,01 |

125

126

# Footnotes

В статье использованы материалы В.Г. Чеснокова и Л.В. Кошары                              121